| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Decke |  | MaP-1 MaP-8 | Quantität: 5 m² Aussagesicherheit: 97,79 % Risikomenge: 0.09 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-5 MaP-6 MaP-7 | Quantität: 24,6 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-3 | Quantität: 3 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-9 | Quantität: 24 Stück | Asbest: Bestätigt |