| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Kamin |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | (elastische) Wandbeläge Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Putz Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Plattenkleber Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Putz Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-10 | Quantität: 14 m² Aussagesicherheit: 62,647 % Risikomenge: 3.14 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | (elastische) Bodenbeläge / Wand Boden / Wand |  | MaP-11 | Quantität: 7 m² Aussagesicherheit: 63,76 % Risikomenge: 1.52 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Plattenkleber Wand |  | MaP-12 | Quantität: 2 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Plattenkleber Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | (elastische) Wandbeläge Wand |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-18 | Quantität: 5 m² Aussagesicherheit: 64,462 % Risikomenge: 1.07 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-19 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-19 | Quantität: 9 m² Aussagesicherheit: 63,31 % Risikomenge: 1.98 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-20 | Plattenkleber Wand |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-21 | Faserzement Decke |  | MaP-21 | Quantität: 5 m² Aussagesicherheit: 85,14 % Risikomenge: 0.59 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-22 | Plattenkleber Wand |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-23 | Plattenkleber Boden |  | MaP-23 | Quantität: 8 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-24 | Putz Wand |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-25 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-101 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-26 | (elastische) Bodenbeläge Boden / Wand |  | MaP-111 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-27 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-181 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-28 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-191 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-29 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-161 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-30 | (elastische) Beläge Wand |  | MaP-171 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |