| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Decke/Wand |  | MaP-2 MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 MaP-6 | Quantität: 21 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-12 | Quantität: Fehler: Die Mengen haben unterschiedliche Einheiten | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-7 | Quantität: 5 m² Aussagesicherheit: 64,46 % Risikomenge: 1.07 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-8 MaP-14 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Parkettkleber Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Korkisolation Radiatorennischen |  | MaP-10 | Quantität: | PAK: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Teppichkleber Boden |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Türen |  | VB-2 | Quantität: 5 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 4.00 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Rohrisolation Wasserleitung |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Kellerboden |  | MaP-16 | Quantität: 40 m² | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | LAP Rauchabzug |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Fensterkitt Flügel |  | MaP-17 | Quantität: 25 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Faserzement Dachschindel |  | VB-4 | Quantität: 130 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 104.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-1 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |