| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-5 MaP-13 MaP-16 MaP-19 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-6 MaP-9 MaP-12 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-8 | Quantität: 3 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  |  | Quantität: |  |
| VM-5 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-3 MaP-11 | Quantität: 19 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-4 MaP-7 MaP-10 | Quantität: 14 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Klebstoffe Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Kork Wand/ Decke |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement Fallrohr |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Faserzement Wand |  | MaP-20 | Quantität: 120 m² Aussagesicherheit: 81,04 % Risikomenge: 18.21 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Cushio Vinyl Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | (elastische) Bodenbeläge Wand |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Faserzement Wand |  | MaP-23 | Quantität: 33 m² Aussagesicherheit: 81,98 % Risikomenge: 4.76 m² | Asbest: Bestätigt |