| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Alle Wohnungen EG- 2. OG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-2 | Keller/ Gang UG Tür, Waschküche, Heizraum | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Keller/ Gang UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Waschküche UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Treppenhaus EG-DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Badezimmer, WC EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Gang EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-3 | Badezimmer, WC 1. OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-3 | Küche 1. OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer 1. OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer 1. OG, 2. OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-3 | Badezimmer, WC 2. OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-3 | Gang 2. OG, DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer 2. OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-3 | Küche 2. OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-3 | Badezimmer, WC DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-3 | Küche DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-4 | Keller/ Gang UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Waschküche UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Treppenhaus EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Badezimmer, WC EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Gang EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-4 | Badezimmer, WC 1. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-4 | Küche 1. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer 1. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer 1. OG, 2. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-4 | Badezimmer, WC 2. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-4 | Gang 2. OG, DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer 2. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-4 | Küche 2. OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-4 | Badezimmer, WC DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-4 | Küche DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-4 | Fassade EG- DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-4 | Sockel EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-5 | Gesamter Keller UG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Gesamter Keller UG Decke | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Gesamtes Haus UG-DG | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Gang, Küche EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-8 | Badezimmer, WC 2. OG, DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-9 | Badezimmer, WC EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-9 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-9 | Küche 1. OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-9 | Badezimmer, WC 2. OG, DG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer 2. OG Wand | Wand | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-11 | Estrich DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer, Schlafzimmer DG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-13 | Küche 2. OG, DG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-14 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-15 | Estrich DG Boden | Boden | Schlacke |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-16 | Badezimmer, WC EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-17 | Keller/ Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-18 | Küche / Gang EG- 1. OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Badezimmer, WC 1. OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-20 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-21 | Badezimmer, WC 1. OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |