| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Faserzement Türblatt |  | VB-2 | Quantität: 3 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 2.40 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-1 MaP-3 MaP-8 MaP-12 MaP-15 MaP-19 MaP-21 MaP-23 MaP-27 MaP-30 MaP-32 MaP-34 MaP-37 MaP-40 MaP-42 MaP-44 MaP-47 MaP-49 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-7 MaP-11 MaP-14 MaP-18 MaP-20 MaP-26 MaP-29 MaP-31 MaP-33 MaP-36 MaP-39 MaP-41 MaP-43 MaP-46 MaP-48 MaP-51 MaP-52 MaP-53 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | technisches Textil Rohrummantellung |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Faserzement Fallrohr |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-13 MaP-38 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-10 MaP-16 MaP-28 MaP-35 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Leichtbauelemente Wand |  | MaP-45 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-50 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Leichtbauelemente Decke |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Fliesenkleber Wand |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Faserzement Unterdach |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Schlacke Boden |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-16 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: 2 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 1.60 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-19 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-20 | Putz Wand |  | MaP-22 | Quantität: 40 m² Aussagesicherheit: 81,8 % Risikomenge: 5.82 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-21 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-25 | Quantität: 16 m² | Asbest: Bestätigt |