| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement/ LAP Elektrokasten |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Verputz Kamin |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Cushion Vinyl lose |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | (elastische) Bodenbeläge lose |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | behandeltes Holz Konstruktions-und Verkleidungsholz |  | VB-3 | Quantität: | Holzschutzmittel: Ungeklärt |
| VM-6 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-5 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fensterkitt Flügel |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-9 | LAP Herd |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-10 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement / LAP Specksteinofen |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-13 | LAP Brandschutzplatten |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |