| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-10 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-11 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Teppichkleber Teppich |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Faserzement Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | LAP Türblatt |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Verputz Fassade |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Fensterkit Flügel |  | MaP-1 | Quantität: 25 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Schnur Heizung |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Faserzement Dachschindel |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Bodenanstrich |  | MaP-5 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Faserzement Fallrohre |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-18 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Tankanstrich |  | VB-2 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Faserzement/ LAP |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |