| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Stall EG Fensterbank | Fensterbank | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Stall EG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-3 | Stall EG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Stall EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Stall / Werkstatt EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Treppenhaus / Gang UG / OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-4 | Fassde EG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-4 | Stall UG/ EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-5 | Stall Nebenraum EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-5 | Treppenhaus / Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-5 | Scheune EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-12 |  |
| VM-6 | Stall Nebenraum EG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-6 | Hauseingang EG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-6 | Garage EG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-14 |  |
| VM-7 | Stall DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-7 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-7 | Scheune DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-13 |  |
| VM-7 | Remise DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-15 |  |
| VM-8 | Bad / WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Treppenhaus / Gang UG / OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-8 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-9 | Bad / WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-9 | Küche EG Sockel | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-10 | Bad / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-11 | Gang OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer / Küche EG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-13 | gesamtes Haus UG / DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-11 |  |
| VM-14 | Stall EG Wand | Wand | Faserzenent |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-15 | Gang EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |