| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Fensterbank |  | VB-1 | Quantität: 10 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 8.00 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Faserzement Wand |  | VB-2 VB-8 | Quantität: Fehler: Die Mengen haben unterschiedliche Einheiten | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Leichtbauelemente Decke |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-3 MaP-9 MaP-11 MaP-14 MaP-18 MaP-20 MaP-21 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-3 VB-10 VB-12 | Quantität: 4 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 3.20 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Faserzement Decke |  | VB-4 VB-6 VB-14 | Quantität: Fehler: Die Mengen haben unterschiedliche Einheiten | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Faserzement Unterdach |  | VB-5 VB-9 VB-13 VB-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Putz Decke |  | MaP-4 MaP-10 MaP-15 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Plattenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-12 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Plattenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Plattenkleber Boden |  | MaP-8 MaP-16 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Faserzement Kachelofen |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-13 | Faserzement Fallrohr |  | VB-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Faserzenent Wand |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |