| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Faserzement Dach |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-3 MaP-7 MaP-10 MaP-12 MaP-15 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-4 MaP-8 MaP-11 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Plattenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-14 | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-10 | LAP Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Flachdichtung Tank |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Faserzement Dach / Wand |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Putz Wand / Decke |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |