| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Faserzement Wand |  | MaP-2 | Quantität: 40 m² Aussagesicherheit: 81,8 % Risikomenge: 5.82 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |