| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | gesamtes Haus UG- DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang UG/ OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer / Esszimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer / Esszimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-5 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Gang EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Gang EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-8 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-9 | gesamtes Haus UG Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-10 | Treppenhaus / Gang UG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-11 | Treppenhaus / Gang UG/ OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-12 | Treppenhaus / Gang OG Wand Deckputz | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-12 | Treppenhaus / Gang EG Wand Deckputz | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-13 | Treppenhaus / Gang EG Wand Grundputz | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-14 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |