| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: 30 m Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 24.00 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Putz Decke |  | MaP-2 MaP-8 MaP-12 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-4 MaP-7 MaP-10 MaP-11 MaP-14 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Plattenkleber Wand |  | MaP-9 | Quantität: 1 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-3 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.80 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | technisches Textil Rohrummantellung |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Putze Wand |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Putz Wand |  | MaP-3 | Quantität: 45 m² Aussagesicherheit: 81,7 % Risikomenge: 6.59 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Deckputz Wand |  | MaP-17 MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Grundputz Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Putz Wand |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |