| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Treppenhaus EG Gang | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | WC EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Gesamter Keller UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Treppenhaus OG-EG Gang | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | WC EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Gesamter Keller UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Fassade EG Anbau WC/Dusche | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | WC EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | WC EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Ganzes Haus DG-UG Kamin | Kamin | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-10 | Ganzes Haus UG-DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-11 | Heizungsraum UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-12 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-13 | Heizraum UG Wand | Wand | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-13 | Heizraum UG Wand | Wand | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-13 | Wäscheplatz UG Wand | Wand | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-13 | Wäscheplatz UG Wand | Wand | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-14 | Wäscheplatz UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-15 | Heizraum UG Wand Grundputz | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-15 | Heizraum UG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-15 | Heizraum UG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-15 | Heizraum UG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-16 | Heizraum UG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-16 | Heizungsraum UG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-16 | Heizraum UG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |