| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-4 MaP-7 | Quantität: 61 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-5 MaP-8 | Quantität: 47 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putze Wand |  | MaP-3 MaP-6 | Quantität: 10 m² Aussagesicherheit: 97,32 % Risikomenge: 0.21 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putze Wand |  | MaP-9 | Quantität: 20 m² Aussagesicherheit: 82,55 % Risikomenge: 2.79 m² | Asbest: Bestätigt |