| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC/ Weinkeller UG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Badezimmer EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Küche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-1 | WC/ Dusche DG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-3 | WC UG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Weinkeller UG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Badezimmer EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | WC/ Dusche DG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-4 | Waschküche/ Gang/ Weinkeller/ UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | WC UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer/Esszimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | Treppenhaus UG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | Badezimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-5 | Gesamtes UG UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-5 | Treppenhaus UG-DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-5 | Badezimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-6 | Gesamtes Haus UG-DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-9 | Elektrotableau UG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-21 | Waschküche UG Boiler | Boiler | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-22 | Werkstatt UG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-24 | Gesamtes Haus UG-DG | Speicherofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-25 | Estrich DG Decke | Deckenleuchte | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-26 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-27 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-28 | Badezimmer EG Decke | Wand/ Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-28 | WC/ Dusche DG Wand/ Decke | Wand/ Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-29 | Badezimmer EG Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |