| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-10 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-3 MaP-4 MaP-8 MaP-9 MaP-12 MaP-15 MaP-17 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-5 MaP-13 MaP-16 MaP-18 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Faserzement Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | LAP Türblatt |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-8 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-6 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Elektroheizung |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-12 | Asbestschnüre Holzheizung |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Faserzement Unterdach |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Fliesenkleber Wand / Boden |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Faserzement Kachelofen |  | VB-7 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-16 | Fliesenkeber Wand |  | VB-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Verputz Wand / Decke |  | MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |