| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: 30 m Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 24.00 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | LAP Wand |  | VB-3 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putz Decke |  | MaP-2 MaP-6 MaP-9 MaP-12 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 MaP-10 MaP-13 MaP-18 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Putz Cheminée |  | MaP-5 MaP-8 MaP-11 MaP-14 MaP-15 MaP-23 MaP-24 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-4 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | LAP Kachelofen |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-10 | Klebstoffe Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-12 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-20 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-14 | Klebstoffe Boden |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Flachdichtung Öltank |  | VB-7 | Quantität: 1 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 0.20 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | Faserzement Dach |  | VB-8 | Quantität: 8 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 6.40 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-17 | Plattenkleber Boden |  | MaP-26 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |