| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-8 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-4 MaP-6 MaP-10 MaP-12 MaP-13 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Verputz Decke |  | MaP-11 MaP-14 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  | MaP-3 MaP-5 MaP-7 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Cushion Vinyl Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | LAP Türblatt |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Fensterkitt Fenster |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Verputz Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Verputz Fassade |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Faserzement Fassade |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Faserzement Dach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | Korken Isolation Decke |  |  | Quantität: | PAK: Nicht eingestuft |
| VM-21 | Asbest Schnur Cheminée | BJ. 1980 | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-22 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-23 | Fliesenkleber Boden | BJ. 2016 | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-24 | Faserzement Fassade |  | MaP-18 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |