| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-4 MaP-8 MaP-10 MaP-12 MaP-15 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-2 MaP-5 MaP-9 MaP-11 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-6 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-8 | Klebstoffe Boden |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | LAP Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Unterdach |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Plattenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Plattenkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |