| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-6 MaP-8 MaP-11 MaP-15 MaP-20 MaP-21 MaP-25 MaP-26 MaP-31 MaP-36 MaP-37 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-3 MaP-7 MaP-9 MaP-13 MaP-16 MaP-19 MaP-22 MaP-32 MaP-35 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-10 MaP-18 MaP-27 MaP-29 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-24 MaP-34 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-12 MaP-17 MaP-28 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | LAP Elektrotableau |  | VB-1 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | technisches Textil Rohrummantellung |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-4 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-9 | Klebstoffe Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Faserzement Fallrohr |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Putz Wand |  | MaP-14 | Quantität: 27 m² Aussagesicherheit: 82,19 % Risikomenge: 3.85 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Plattenkleber Wand |  | MaP-23 MaP-33 | Quantität: 20 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-30 | Quantität: 15 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Deckputz Wand |  | MaP-38 MaP-40 MaP-41 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Grundputz Wand |  | MaP-39 MaP-42 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 |  |  |  | Quantität: |  |