| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Deckenpanelen Decke |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-9 MaP-10 MaP-13 MaP-17 MaP-20 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber Boden |  | MaP-3 MaP-5 MaP-7 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-5 | Fensterkitt Flügel |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-12 MaP-14 | Quantität: 5,5 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-9 | Parkettkleber Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Garagenboden |  | MaP-18 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-11 | Rohrummantelung Heisswasserleitungen |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement / LAP Elektrokasten |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-8 | Quantität: 12 m² | Asbest: Widerlegt |