| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-10 MaP-11 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-3 MaP-7 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Decke |  | MaP-2 MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Cushion Vinyl Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | LAP Türblatt |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Fensterkitt Fenster |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Verputz Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Verputz Fassade |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Faserzement Fassade |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Faserzement Dach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | Korken Isolation Decke |  |  | Quantität: | PAK: Nicht eingestuft |
| VM-21 | sämtlicher Einbau nach 1990 Boden, Wand, Decke |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-22 | Antidröhnbeschichtung Waschbecken |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-23 | Fliesenkleber Cheminée |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-24 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-25 | LAP/ Faserzement/ Schnüre Chrminée |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-26 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-9 | Quantität: 3 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-27 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-6 | Quantität: 4 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-28 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |