| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-17 MaP-20 MaP-24 MaP-40 MaP-44 MaP-50 MaP-60 MaP-66 MaP-73 MaP-76 MaP-79 MaP-82 MaP-87 MaP-91 MaP-99 | Quantität: 25 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-22 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-16 MaP-45 MaP-49 MaP-58 MaP-61 MaP-65 MaP-72 MaP-75 MaP-78 MaP-81 MaP-84 MaP-89 MaP-98 MaP-100 VB-10 | Quantität: 105 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-7 MaP-8 MaP-10 MaP-12 MaP-15 MaP-18 MaP-21 MaP-25 MaP-26 MaP-28 MaP-37 MaP-39 MaP-41 MaP-42 MaP-47 MaP-52 MaP-54 MaP-55 MaP-59 MaP-62 MaP-68 MaP-70 MaP-86 MaP-88 MaP-92 MaP-94 MaP-96 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Decke |  | MaP-11 MaP-19 MaP-27 MaP-34 MaP-38 MaP-53 MaP-56 MaP-63 MaP-67 MaP-69 MaP-71 MaP-93 MaP-95 MaP-97 | Quantität: 5 m² Aussagesicherheit: 100 % Risikomenge: 0.00 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-2 MaP-14 MaP-30 MaP-31 | Quantität: 45 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  | Quantität: | PCB: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | LAP Türblatt |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-9 | Quantität: 10 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Verputz Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-17 | Verputz Fassade |  | MaP-101 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Faserzement Fassade |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Faserzement Dach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | Korkisolation Decke |  |  | Quantität: | PAK: Nicht eingestuft |
| VM-21 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-3 MaP-4 MaP-5 MaP-29 MaP-32 MaP-35 MaP-36 MaP-64 MaP-85 | Quantität: 3 m² Aussagesicherheit: 99,99 % Risikomenge: 0.00 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-22 | Antidröhnbeschichtung Waschbecken |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-23 | Einbau nach 1990 Boden/Wände/Decke |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-25 | divers Elektrokasten |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-26 | LAP Brandschutz hinter Leuchtmittel |  | VB-3 | Quantität: 13 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-27 | Akkustikplatten Decke |  | MaP-33 MaP-48 MaP-57 | Quantität: 35 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-28 | Rohrummantelung Wasserleitungen |  | MaP-43 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-29 | Flachdichtung Anschlüsse Heizsystem |  | VB-5 | Quantität: 15 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 3.00 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-31 | Faserzement senkrechte Trennwände, lose montiert |  | VB-7 | Quantität: 25 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 20.00 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-32 | Teppichkleber Boden |  | MaP-51 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-33 | Faserzement Abdeckung |  | VB-9 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-34 | Spritzmassen Träger Brandschutz |  | MaP-74 MaP-77 MaP-80 MaP-83 MaP-90 | Quantität: 60 m | Asbest: Widerlegt |
| VM-35 | Konstruktions-und Verkleidungsholz Sämtliche Holzbauteile |  | VB-8 | Quantität: | Holzschutzmittel : Ungeklärt |
| VM-36 | Faserzement Fallrohr |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-37 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-13 | Quantität: 25 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-38 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-46 | Quantität: 10 m² | Asbest: Bestätigt |