| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-7 | Quantität: 18 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-9 MaP-12 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Decke | Holzdecke | VB-3 VB-6 VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Cushion Vinyl Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-14 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | LAP Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | LAP Türblatt |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-3 | Quantität: 26 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-14 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Faserzement Unterdach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-16 | Verputz Sockel |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Verputz Fassade |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-18 | Faserzement Fassade |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-19 | Faserzement Dach |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-20 | Korken Isolation Decke |  |  | Quantität: | PAK: Nicht eingestuft |
| VM-21 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-22 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-23 | Klebstoffe Parkettboden | Keinen Kleber verwendet | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-24 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-25 | Verputz Decke |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-26 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-8 | Quantität: 6 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-27 | Verputz Decke |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-28 | Asbest Schnur Cheminée |  | VB-8 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-29 | Asbest Schnur Holzofen |  | VB-9 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-30 | Verputz Fassade |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-31 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |