| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-14 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-5 MaP-9 MaP-12 MaP-16 MaP-18 MaP-20 MaP-22 MaP-24 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-3 MaP-6 MaP-10 MaP-13 MaP-17 MaP-21 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-8 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-8 | Klebstoffe Boden |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | LAP Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Faserzement Fallrohr |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |