| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Plattenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fensterkitt Fenster / Türe |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Putz Decke |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Dachpappe / Abdichtung Flachdach |  | VB-2 | Quantität: | PAK: Ungeklärt |