| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Flachdichtung Öltank |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Flachdichtung Boiler |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Klebstoffe Teppich |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-2 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-4 MaP-5 MaP-9 MaP-11 MaP-12 MaP-13 MaP-15 MaP-16 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-6 | Quantität: 17 Stück | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Verputz Decke | Holzdecke | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Faserzement Dach |  | MaP-18 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |