| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: 100 m² Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 80.00 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Klebstoffe Teppichkleber |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-3 MaP-6 MaP-9 MaP-15 MaP-18 MaP-20 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Decke |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-7 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-12 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-8 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Verputz Decke |  | MaP-10 MaP-13 MaP-16 MaP-19 MaP-21 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Klebstoffe Parkettboden |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Asbest Schnur Cheminée |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-12 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Faserzement Dach |  | MaP-23 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |