| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-4 | Quantität: 7 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-5 | Quantität: 39 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-7 | Quantität: 4 m² Aussagesicherheit: 85,76 % Risikomenge: 0.46 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-6 MaP-8 | Quantität: 17 m² Aussagesicherheit: 99,49 % Risikomenge: 0.07 m² | Asbest: Nicht eingestuft |