| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-11 MaP-16 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-2 MaP-12 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-5 MaP-7 MaP-9 MaP-14 MaP-19 MaP-21 MaP-23 MaP-28 MaP-31 MaP-34 MaP-38 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-4 MaP-6 MaP-8 MaP-10 MaP-15 MaP-20 MaP-22 MaP-24 MaP-29 MaP-32 MaP-35 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | LAP Elektrotableu |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-13 MaP-18 MaP-26 MaP-33 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Faserzement Fallrohr | Gusseisen | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Flachdichtung Heizkörper |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-9 | Asbest Schnurr Cheminée |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Verputz Wand/ Decke |  | MaP-27 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Klebstoffe Parkettboden |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-12 | Klebstoffe Teppich |  | MaP-30 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | Faserzement Unterdach |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-36 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-15 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-37 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |