| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-3 MaP-5 MaP-7 MaP-9 MaP-11 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fensterkitt/ Anschlagkitt Fenster |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Putz Decke |  | MaP-4 MaP-6 MaP-8 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | LAP Bremsbeläge |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Plattenkleber Boden |  | MaP-10 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 |  |  |  | Quantität: |  |