| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Werkstatt UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Mit gelblichen Kleber | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Werkstatt UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | WC EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | WC OG Wand/Decke | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Badezimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-2 | Gang/ Treppenhaus OG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-2 | Estrich DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-2 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-3 | Werkstatt UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Eingang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | WC/ Gang/ Küche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Gang/ Treppenhaus EG-OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Gang/ Treppenhaus EG-OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-7 | Gang/ Treppenhaus OG-DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-8 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | WC OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-9 | Ganzes Geschoss EG Boden | Teppichkleber | Klebstoffe |  |  | Mit gelblichen Kleber | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-9 | Ganzes Geschoss DG Boden | Teppichkleber | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-11 | Estrich DG Cheminée | Brandschutzplatte | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-12 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-13 | Küche EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Mit gelblichen Kleber | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-14 | WC OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-15 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |