| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-8 MaP-11 MaP-14 MaP-18 MaP-20 MaP-21 MaP-23 MaP-26 MaP-27 MaP-28 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Verputz Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Verputz Decke |  | MaP-6 MaP-12 MaP-22 MaP-24 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-10 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Klebstoffe Teppichkleber |  | MaP-13 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-11 | Faserzement Brandschutzplatte |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Faserzement Unterdach |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-16 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |