| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 MaP-4 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-2 MaP-8 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-5 MaP-10 MaP-11 MaP-14 MaP-16 MaP-17 MaP-18 MaP-19 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-9 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Faserzement Kachelofen |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Hinweise beachten |
| VM-8 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | Verputz Decke |  | MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Faserzement Türblatt |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Faserzement Unterdach |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Faserzement Fallrohr |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |