| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-5 MaP-11 MaP-12 MaP-16 MaP-19 MaP-21 MaP-25 MaP-27 MaP-33 MaP-37 MaP-40 MaP-44 MaP-49 MaP-51 MaP-55 MaP-59 MaP-64 MaP-66 MaP-71 MaP-73 MaP-76 MaP-82 MaP-85 MaP-90 MaP-96 MaP-98 MaP-102 MaP-105 MaP-107 MaP-109 MaP-114 MaP-117 MaP-120 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-4 MaP-6 MaP-10 MaP-13 MaP-17 MaP-20 MaP-22 MaP-24 MaP-29 MaP-38 MaP-41 MaP-45 MaP-50 MaP-52 MaP-57 MaP-60 MaP-65 MaP-70 MaP-74 MaP-77 MaP-80 MaP-83 MaP-86 MaP-91 MaP-97 MaP-99 MaP-100 MaP-103 MaP-106 MaP-108 MaP-110 MaP-115 MaP-119 MaP-121 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-8 MaP-15 MaP-23 MaP-28 MaP-43 MaP-48 MaP-56 MaP-63 MaP-69 MaP-75 MaP-79 MaP-89 MaP-95 MaP-101 MaP-113 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-14 MaP-42 MaP-112 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Floorflex mit bituminösem Kleber Boden |  | MaP-1 MaP-36 MaP-46 MaP-54 MaP-61 MaP-78 | Quantität: 62 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-2 MaP-47 MaP-62 MaP-68 MaP-88 MaP-111 MaP-116 | Quantität: 10 m | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | alter Bodenbelag inkl. Kleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-9 MaP-93 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-9 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber Boden |  | MaP-18 MaP-58 MaP-72 MaP-84 MaP-87 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Fliesen nach 1990 Wand/Boden |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | LAP Herd |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-12 | Antidröhnbeschichtung Waschbecken |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Fassadenputz |  | MaP-30 MaP-31 MaP-94 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Fensterkitt Flügel |  | MaP-32 MaP-92 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Betonbrüstungen |  | MaP-35 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-16 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-39 | Quantität: 35 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Korkdämmung Radiatorennische |  | MaP-81 | Quantität: | PAK: Bestätigt |
| VM-18 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-26 | Quantität: 5 m | Asbest: Bestätigt |
| VM-19 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-34 MaP-67 MaP-104 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-20 | Fensterkitt Flügel |  | MaP-53 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-21 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-118 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-22 | Putz / Plattenkleber Wand / Decke / Boden |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-23 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-24 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-25 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-122 MaP-124 MaP-126 MaP-129 MaP-132 MaP-134 MaP-136 MaP-138 MaP-140 MaP-142 MaP-144 MaP-147 MaP-149 MaP-153 MaP-155 MaP-158 MaP-160 MaP-162 | Quantität: 5 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-26 | Plattenkleber Wand |  | MaP-123 MaP-125 MaP-127 MaP-130 MaP-131 MaP-133 MaP-135 MaP-137 MaP-139 MaP-141 MaP-143 MaP-145 MaP-148 MaP-150 MaP-152 MaP-154 MaP-156 MaP-157 MaP-159 MaP-161 MaP-163 | Quantität: 10 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-27 | Floorflex Boden |  | VB-6 VB-7 VB-10 VB-11 VB-12 VB-20 VB-21 VB-22 VB-23 VB-24 VB-25 VB-26 VB-27 VB-29 VB-30 VB-31 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-28 | Plattenkleber Wand / Boden |  | VB-8 VB-9 VB-13 VB-14 VB-15 VB-17 VB-19 VB-28 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-29 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-128 MaP-146 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-30 | Plattenkleber Wand / Boden |  | VB-16 VB-18 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-31 | Plattenkleber Boden |  | MaP-151 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-32 |  |  |  | Quantität: |  |