| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: 8 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-2 | Quantität: 12 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-3 | Quantität: 7 m² Aussagesicherheit: 84,33 % Risikomenge: 0.88 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Decke |  | MaP-4 | Quantität: 8 m² Aussagesicherheit: 84,05 % Risikomenge: 1.02 m² | Asbest: Widerlegt |