| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-7 MaP-17 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-8 MaP-15 MaP-18 MaP-23 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-6 MaP-9 MaP-12 MaP-16 MaP-19 MaP-24 MaP-26 | Quantität: 41 m² Aussagesicherheit: 100 % Risikomenge: 0.00 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Fensterkitt Fenster |  | MaP-27 | Quantität: 12 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Cushion Vinyl Boden/Wand |  | MaP-4 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Fliesenkleber Boden/Wand |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-11 | Unterlagsboden Boden |  | MaP-20 | Quantität: 41 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Floorflex Boden | Mit gelblichen Kleber | MaP-21 | Quantität: 41 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Dilatations Fugen Fensterrahmen |  | VB-1 | Quantität: | PCB: Ungeklärt |
| VM-14 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-11 MaP-14 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |