| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Asbestschnüre Cheminée |  | MaP-1 MaP-4 MaP-7 MaP-10 MaP-13 MaP-16 MaP-19 MaP-22 MaP-25 | Quantität: 2 m | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putz Cheminée Wand |  | MaP-2 MaP-5 MaP-8 MaP-12 MaP-14 MaP-21 MaP-24 MaP-26 | Quantität: 5 m² Aussagesicherheit: 100 % Risikomenge: 0.00 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Plattenkleber Cheminée |  | MaP-3 MaP-6 MaP-9 MaP-11 MaP-18 MaP-20 MaP-27 | Quantität: 1 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Asbestschnüre/ Putz / Plattenkleber Cheminée |  | VB-1 VB-2 VB-3 VB-4 VB-5 VB-6 VB-7 VB-8 VB-9 VB-10 VB-11 VB-12 VB-13 VB-14 VB-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Plattenkleber Wand |  | VB-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |