| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Fassade |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Grundputz Wand |  | MaP-3 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Deckputz Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Deckputz Decke |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Grundputz Decke |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |