| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-2 MaP-4 MaP-7 MaP-9 MaP-10 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-3 MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Klebstoffe Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Fliesenkleber Wand |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Faserzement Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement Unterdach |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-10 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | Leichtbauelemente Decke |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | Fliesenkleber/ Verputz Boden/Wand/Decke | Nach 1990 Erstellt | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Asbest Schnur Cheminée |  | VB-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | Verputz Boden/Wand/Decke | Nach 1990 Erstellt | VB-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Fliesenkleber/ Verputz Wand/ Decke | Nach 1990 Erstellt | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |