| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus UG - DG Sockel | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Schulzimmer / WC / Abwartraumn EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-1 | WC / Bad / Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-1 | Küche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-2 | Treppenhaus UG - DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Gang / Schulzimmer / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Gang / Schulzimmer / WC EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Treppenhaus UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Eingang / Garderobe EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Schulzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Musikraum / Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | WC / Bad / Dusche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-4 | Küche DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-4 | Wohnzimner / Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-4 | WC / Bad / Dusche DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-4 | Fassade EG/DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-5 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Tankraum UG Tank | Tank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-7 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-8 | gesamtes Haus UG - DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-9 | gesamter Keller UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-1 |  |
| VM-10 | gesamter Keller UG Fenster | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-11 | Heizraum UG Heizung | Heizung | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-12 | Schulzimmer EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Wohnzimner / Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-13 | Wohnzimner / Schlafzimmer DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-14 | Küche DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-15 | Fassade EG/DG Dilitations Fuge | Wand | Dilitations Fuge |  |  |  | PCB | MaP-37 |  |
| VM-16 | Musikraum / Gang EG Boden | Boden | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Wohnzimner / Schlafzimmer OG Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-17 | Wohnzimner / Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-17 | WC / Bad / Dusche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-17 | Küche DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-17 | Wohnzimner / Schlafzimmer DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-17 | WC / Bad / Dusche DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-18 | WC / Bad / Dusche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-19 | WC / Bad / Dusche DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-20 | WC / Bad / Dusche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-21 | Fenster EG-DG Fensterkitt | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |