| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-4 MaP-9 MaP-17 MaP-21 MaP-26 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putz Wand |  | MaP-3 MaP-8 MaP-10 MaP-13 MaP-15 MaP-22 MaP-25 MaP-29 MaP-33 MaP-36 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Putz Decke |  | MaP-11 | Quantität: 25 m² Aussagesicherheit: 82,28 % Risikomenge: 3.54 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-6 | Flachdichtung Tank |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Faserzement Fallrohr |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  | MaP-1 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-10 | Fensterkitt Fensterflügel |  | MaP-2 | Quantität: 4 Stück | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Flachdichtung Heizung |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Klebstoffe Boden |  | MaP-16 MaP-28 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-24 | Quantität: 4 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Dilitations Fuge Wand |  | MaP-37 | Quantität: | PCB: Widerlegt |
| VM-16 | Putz Boden |  | MaP-14 | Quantität: 30 m² Aussagesicherheit: 82,08 % Risikomenge: 4.30 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-17 | Putz Decke |  | MaP-18 MaP-19 MaP-23 MaP-27 MaP-30 MaP-34 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-18 | Plattenkleber Boden |  | MaP-20 | Quantität: 8 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-19 | Plattenkleber Boden |  | MaP-31 | Quantität: 8 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-20 | Plattenkleber Wand |  | MaP-32 | Quantität: 15 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-21 | Fensterkitt Fensterflügel |  | MaP-35 | Quantität: 50 Stück | Asbest: Bestätigt |