| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Gang/ Treppenhaus EG-OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Kinderzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-1 | Küche OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Gang/ Treppenhaus UG-DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Eingang/ WC EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-6 | Küche OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  | Nach 1990 Erstellt | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Unterdach DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-11 | Kinderzimmer OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-12 | Kinderzimmer OG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-13 | Küche/Badezimmer OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Zweilagig | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-14 | Badezimmer OG Boden/ Wand/Decke | Boden/Wand/Decke | Fliesenkleber/ Verputz |  |  | Nach 1990 Erstellt | Asbest | VB-4 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer DG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-16 | Schlafzimmer/Wintergarten DG Boden/Wand/Decke | Boden/Wand/Decke | Verputz |  |  | Nach 1990 Erstellt | Asbest | VB-7 |  |
| VM-17 | WC/Dusche EG Wand/Decke | Wand/ Decke | Fliesenkleber/ Verputz |  |  | Nach 1990 Erstellt | Asbest | VB-1 |  |