| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Wand |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Plattenkleber Boden |  | MaP-4 MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-8 MaP-9 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-3 MaP-5 MaP-6 MaP-10 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Cushion Vinyl Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Asbestschnüre Cheminée |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |