| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | WD 1 DG Estrich | Aussenwärmedämmung | Korkisolation |  | schwarz |  | Asbest PAK | MaP-3 |  |
| VM-3 | Estrich DG | Estrichtür | LAP |  | grau |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | Estrich DG | Fallrohre | Faserzement |  | grau |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-5 | Estrich DG | Leuchtmittel, Estrich | LAP |  | weiss |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-6 | Estrich DG | diverse Bauteile, oft verdeckt | Montageschaum |  | braun-gelb |  | CP | VB-4 |  |
| VM-7 | Estrich DG | Wasserleitungen | Rohrisolation |  | grau/braun |  | FCKW | VB-5 |  |
| VM-8 | Estrich DG | Fenstergaube | Faserzement |  | grau |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-9 | Estrich DG | alte Fenster | Fensterkitt |  | weiss-grau |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-9 | WD 5 201 2.OG | alte Fenster | Fensterkitt |  | weiss-grau |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-10 | Estrich DG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-10 | WD 1 ZI-3 DG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-10 | WD 5 205 2.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-10 | 4.5 Zi.Whg DG Wand | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-10 | WD 1 4.5Zi rechts DG Bad | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-10 | WD 1 4.5Zi rechts DG Schlafzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-10 | WD 5 Treppenhaus 3.OG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-10 | WD 5 303 3.OG | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-10 | WD 5 Treppenhaus 1.OG Wand | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-10 | WD 5 Treppenhaus 1.OG Wand | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-10 | WD 5 101 1.OG Zimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-11 | Steigzone ganzes Haus | Vorsicht bei Rückbau | diverse Anwendungen möglich |  | bei Verdacht umgehend Abklärungen treffen |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-12 | WD 1 Treppenhaus DG | Elektrotableau | Faserzement |  | grau |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-13 | WD 1 ZI-2 DG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-13 | WD 1 ZI-3 DG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-13 | WD 5 205 2.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-13 | WD 1 4.5Zi rechts DG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-13 | WD 5 303 3.OG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-13 | WD 5 101 1.OG Küche | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-62 |  |
| VM-14 | WD 1 ZI-2 DG | Wand | Versand |  | weiss |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-15 | WD 1 ZI-2 DG | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-15 | WD 1 ZI-3 DG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-15 | WD 1 ZI-3 DG Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-15 | WD 5 205 2.OG Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-15 | WD 5 205 2.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-15 | WD 1 4.5Zi rechts DG Küche | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-15 | WD 1 4.5Zi rechts DG Wohnzimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-15 | WD 1 4.5Zi rechts DG Gang | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-15 | WD 1 4.5Zi rechts DG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-15 | WD 5 303 3.OG | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-15 | WD 5 101 1.OG Zimmer | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-16 | Dach DG | Dachschindel | Faserzement |  | grau |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-17 | WD 1 ZI-2 DG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  | grau |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-18 | WD 1 ZI-2 DG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-18 | WD 5 201 2.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-18 | WD 1 ZI-3 DG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-18 | WD 5 205 2.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-18 | WD 1 4.5Zi rechts DG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-18 | WD 5 303 3.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-18 | WD 5 101 1.OG Bad | Wand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-19 | WD 1 ZI-2 DG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-19 | WD 5 202 2.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-19 | WD 1 ZI-3 DG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-19 | WD 5 303 3.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-19 | WD 5 101 1.OG Bad | Boden | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-20 | WD 1 ZI-2 DG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-21 | WD 5 201 2.OG | Küchenboden | (elastische) Bodenbeläge |  | braun |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-22 | WD 5 201 2.OG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  | weiss |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-23 | WD 5 201 2.OG Küche | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-23 | WD 5 201 2.OG Schlafzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-23 | WD 1 4.5Zi rechts DG Wand | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-23 | WD 1 4.5Zi rechts DG Wohnzimmer | Wand | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-24 | WD 5 201 2.OG ganze Whg | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-24 | WD 5 202 2.OG Bad | Decke | Verputz |  | weiss |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-25 | WD 5 201 2.OG Schlafzimmer |  | Bodenaufbau |  | beige |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-25 | WD 5 101 1.OG Zimmer |  | Bodenaufbau |  | beige |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-27 | Dachkonstruktion DG | Unterdach | Faserzement |  | grau |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-28 | WD 1 ZI-3 DG Zimmer |  | (elastische) Bodenbeläge |  | grau |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-29 | Gang DG |  | (elastische) Bodenbeläge |  | grau |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-30 | WD 5 205 2.OG | Herd | LAP |  |  | Muss von Schadstoffsanierer abschliessend untersucht werden. | Asbest | VB-10 |  |
| VM-31 | WD 5 205 2.OG Zimmer |  | Bodenaufbau |  | braun |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-32 | WD 5 205 2.OG | Fensterbrüstung | Leichtbauelemente |  | weiss |  | Schimmel | VB-11 |  |
| VM-33 | WD 1 Abstellkammer DG | Decke | Verputz |  | grau |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-34 | WD 5 Küche DG Gang |  | (elastische) Bodenbeläge |  | braun |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-34 | WD 1 4.5Zi rechts DG Bad |  | (elastische) Bodenbeläge |  | braun |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-35 | WD 1 4.5Zi rechts DG Gang |  | (elastische) Bodenbeläge |  | beige |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-36 | WD 5 Treppenhaus 3.OG | Treppen und Zwischenböden | (elastische) Bodenbeläge |  | grau |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-37 | WD 5 Treppenhaus 1.OG | Treppenstufen | Plattenkleber |  | schwarz |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-38 | WD 5 Treppenhaus 1.OG | Treppenstufen | Zement Formteil |  | schwarz |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-39 | WD 5 Treppenhaus 1.OG | Fensterbank | Zement Formteil |  | schwarz |  | Asbest | MaP-68 |  |