| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Decke |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Sockel |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-9 | Faserzement Unterdach | Kein Zugang | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-10 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Fensterkitt Fenster |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-12 | LAP Türblatt |  | VB-1 | Quantität: 4 Stück | Asbest: Bestätigt |