| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Verputz Wand |  | MaP-1 MaP-6 MaP-8 MaP-11 MaP-14 MaP-16 MaP-18 MaP-21 MaP-24 MaP-25 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Verputz Decke |  | MaP-2 MaP-7 MaP-12 MaP-15 MaP-17 MaP-19 MaP-22 | Quantität: 7 m² Aussagesicherheit: 100 % Risikomenge: 0.00 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliesenkleber Boden |  | MaP-9 MaP-13 MaP-20 MaP-23 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliesenkleber Sockel |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliesenkleber Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | LAP Elektrotableau |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement Fallrohr |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement Unterdach |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Anschlagkitt Fensterrahmen |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Fensterkitt Fenster |  | VB-1 | Quantität: 11 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Faserzement Decke |  | MaP-3 | Quantität: 22 m² Aussagesicherheit: 82,43 % Risikomenge: 3.09 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-13 | technisches Textil Rohrummantelung |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-14 | LAP Türblatt |  | VB-2 | Quantität: 1,6 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-15 | Plattenkleber Wand | Nach 1990 Erstellt! | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |