| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | technisches Textil |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Putz Wand |  | MaP-2 MaP-3 MaP-6 MaP-8 MaP-10 MaP-17 MaP-18 MaP-21 MaP-22 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Flachdichtung Öltank |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Plattenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Putz Decke |  | MaP-9 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Klebstoffe Boden |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Plattenkleber Wand |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-15 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Faserzement Rolladen Niesche |  | VB-3 | Quantität: 5 Stück Aussagesicherheit: 0 % Risikomenge: 4.00 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Cusion Vinyl Wand |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Faserzement Unterdach |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-19 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-16 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-20 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |